Electrode/Elektrode


Balli Klöckner GmbH

Neudorfer Str. 3 - 5


D-47057 Duisburg
DATA SHEET
Telefon
: (0049) 203/307-0

Telefax
: (0049) 203/307-5333 + 5334

DATENBLATT

Balli Klöckner GmbH
1.
Sort/Marke: 


Klöckner Firma 5520 R mod
2.
Supplier/Lieferant:


Balli Klöckner GmbH
3.Type of electrode/ Normenbezeichnung:

   GOST 9467-75: E.50 À

   AWS-SFA 5.5: E 7016-1

   DIN 1913: : E 5143 B (R) 10
[image: image1.wmf]
4. Current:
DC, direct polarity (+)
    Stromart:
Gleichstrom (+)
[image: image2.wmf]
5.
Dimensions of electrodes/ Abmessungen und Schweißparameter:





welding range/Schweißbereich


Diameter
Length
Current (A)

Abmessung
Länge
Stromstärke (A)
Voltage/Spannung (V)



2,5
250
50
-   90
> 24

3,2
350
100
-
140
> 24

4,0
450
130
-
180
> 24

[image: image3.wmf]
6.
Chemical composition of undiluted weld metal in % (average value):
Chemische Zusammensetzung des reinen Schweißgutes in % (Mittelwerte): 



C
Si
Mn
P
S


0,05
0,5
1,0
0,020
0,010
7.
ÌMechanical properties of deposit metal (average value):
Mechanische Gütewerte des reinen Schweißgutes (Mittelwerte):
Yield  strength (MPa)
Tensile strength (MPa)

Impact strength at -40 ( C, J/cm2
Streckgrenze (MPa)
Zugfestigkeit (MPa)

Kerbschlagzähigkeit bei -40 ( C, J/cm2


> 420
> 510
25
ìèí/min. 47
8. Content of diffusible hydrogen/diffusibler Wasserstoffgehalt

according to/gemäß DIN 8572:

9. max. 5 cm3/100 g HD
9.
Output rate/ Abschmelzleistung:


g/A x h: 0,0105 kg/A x h


Recovery/Ausbringung: 110 %

10.
Field of application:
Anwendungsgebiet:
GSTB15BMELEKTRODEDATENBLÄDATA2

_1089697398.doc

