IRON ORE FINES

 CHEMICAL ANALYSIS

	COMPOSITION
	CHEMICAL SYMBOL
	%WT

	Total iron
	Fe TOTAL
	62 Min

	Silicon dioxide
	Si O2
	5.0% Max

	Aluminium oxide
	Al2 O3
	2.2 % Max

	Phosphorus
	P
	0.07 Max

	Sulphur
	S
	0.03 Max

	Free moisture at 105 deg centigrade
	
	7% Max

	
	
	


